**臺中市政府法制局圖案玻璃杯檢測查核計畫**

**玻璃杯內及外表圖案檢驗結果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  檢驗項目檢驗商品 | 食品器具-溶出鉛鎘含量(衛福部標準) | 擦拭樣品表面之重金屬含量限值鉛1鎘4(NIOSH9100方法) | 報告號碼 |
| 鉛 | 鎘 |
| 1 | 中友百貨-旺代企業有限公司-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482833 |
| 2 | 中友百貨-生活工廠專櫃-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | **鉛3微克＞1**鎘1微克＜4 | TWNC00482832 |
| 3 | 全家便利商店-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482831 |
| 4 | 香港商雅虎資訊股份有限公司-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482830 |
| 5 | 遠百企業股份有限公司-HOLA-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482829 |
| 6 | 台中新光三越-GREENGATE-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482828 |
| 7 | 台中新光三越-洛拉家用小物專櫃-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | **鉛9微克＞1**鎘未檢出 | TWNC00482827 |
| 8 | 台中廣三SOGO-台隆手創館專櫃-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | **鉛2微克＞1**鎘未檢出 | TWNC00482826 |
| 9 | 台中大遠百-愛佳寶餐具專櫃-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | TWNC00482825 |
| 10 | 吉翔餐具-玻璃杯 | 未檢出 | 未檢出 | **鉛90微克＞1****鎘7微克＞4** | TWNC00482822 |

**備註：檢驗標準**

1. 台灣食品器具容器包裝衛生標準-玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名及原材料 | 測試項目 | 溶出試驗之溶媒 (依接觸食品類別) | 測試條件 (依食品調理溫度) | 限值 |
| 深2.5cm以下或液體無法充滿 | 溶出試驗-鉛含量 | 4%醋酸 | 室溫24小時 | 17 µg/cm2 |
| 溶出試驗-鎘含量 | 1.7 µg/cm2 |
| 深2.5cm以上,且容量1.1L以上 | 溶出試驗-鉛含量 | 4%醋酸 | 室溫24小時 | 2.5ppm |
| 溶出試驗-鎘含量 | 0.25ppm |
| 深2.5cm以上且容量1.1L以下 | 溶出試驗-鉛含量 | 4%醋酸 | 室溫24小時 | 5ppm |
| 溶出試驗-鎘含量 | 0.5ppm |

依據衛生福利部食品衛生管理署102年8月20日部授食字第1021350146號公告「食品器具容器包裝衛生標準」

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **規範部位Portion** | **產品分類Product Category** | **測試項目Test Item** | **限值Limit** |
| 所有塗裝/裝飾部位之擦拭測試All decorated area: wipe test | 擦拭鉛 Wiped Lead | Pb:  | 1.0 ug（微克） |
| 擦拭鎘 Wiped Cadmium | Cd: | 4.0 ug（微克） |

(二) 擦拭樣品表面之重金屬含量(NIOSH9100方法)

限值是由美國加州舊金山高等法院SF440811/SF-436429判決，針對盛裝食物及飲料之玻璃製品(外表有塗層)